О КОМПАНИИ

ООО «Химком-ЮГ» – торгово-производственная компания, специализирующаяся на строительной химии. Компания существует на рынке более 10 лет, базируется в г. Краснодар и имеет торговые представительства по регионам РФ. Основное направление нашей деятельности – производство химических добавок для бетона: суперпластификаторы, гиперпластификаторы, замедлители, ускорители, противоморозные и комплексные добавки. К дополнительным направлениям нашей деятельности относятся: производство разделительной смазки для опалубки и форм; торговля железоокисными пигментами; торговля запасными частями и расходными материалами для грузовых автомобилей.

Для производства добавок для бетона мы используем отечественное сырье. Регулярно ищем, тестируем и внедряем новые научные разработки химической промышленности в нашу продукцию.

Обладая большой наработанной технологической базой и высококвалифицированными кадрами, мы оперативно реагируем на изменения потребностей рынка и адаптируем свои продукты под актуальный спрос. Наличие собственной химической и строительной лаборатории позволяет нам оказывать технологическое сопровождение полного цикла производства бетона для наших клиентов: от подбора добавок и составов бетонных смесей с требуемыми характеристиками до испытания бетона в готовых конструкциях с предоставлением официальных заключений.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

- мы всегда на связи;

- оперативно реагируем на обращения клиентов;

- выезжаем на объекты для помощи в решении спорных ситуаций;

- осуществляем полное технологическое сопровождение бетонных заводов;

- испытываем инертные и вяжущие материалы, предоставлением официальные заключения;

- подбираем составы бетонных и растворных смесей, проводим лабораторные и промышленные испытания;

- проводим испытания бетона в строительных конструкциях, предоставляем официальные заключения;

- ведем текущий контроль качества производства бетона для наших клиентов.

ДОБАВКИ ДЛЯ ТОВАРНОГО БЕТОНА И ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ

ХИМКОМ Ф-1

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком Ф-1» является высокоэффективным суперпластфикатором, новейшим регулятором реологических свойств и структурообразования бетона. Представляет собой водный раствор модифицированных лигносульфонатов, поликарбоксилатных эфиров, глюконата натрия и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Суперпластификатор «Химком Ф-1» предназначен для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонных смесей в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д.

Применение «Химком Ф-1» позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительной сохраняемостью и обеспечивать высокие технологические свойства бетона: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность.

Добавка может применяться для производства самоуплотняющихся бетонных смесей, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы.

«Химком Ф-1» обладает высокой совместимостью с различными видами цемента. Оказывает дефлокулирующее действие на цемент, предотвращая его слипание при контакте с водой, повышая эффективность его использования и обеспечивая более однородную бетонную смесь с низким водоцементным отношением, высокой подвижностью и сохраняемостью.

| Внешний вид | жидкость коричневого цвета |
| --- | --- |
| Плотность (при 20оС) | 1,140 г/см3 ±0,02 г/см3 |
| рН (при 20оС) | 9,5 ± 1 |
| Дозировка | 0,8÷1,6 % по готовому продукту от массы вяжущего |
| Хранение | минимальный срок хранения в запакованной заводской таре – 1 год |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ

- получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой сохраняемостью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик;

- снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что позволяет значительно увеличить темпы строительства;

- снижение расхода цемента, что позволяет снижать экзотермию бетонной смеси при бетонировании массивных монолитных конструкций и предотвращать появление трещин в процессе твердения бетонной смеси;

- получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности и связности;

- улучшение физических свойств бетона: увеличение его плотности, морозостойкости, водонепроницаемости, долговечности и срока службы бетонных и железобетонных конструкций;

- возможность создания изделий различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,8÷1,6 % готового продукта от массы вяжущего. Ее предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;

- за время сохраняемости подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);

- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40оС), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком Ф-1» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком Ф-1» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ХИМКОМ Ф-3

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком Ф-3» – это суперпластификатор с эффектом замедления схватывания. Представляет собой водный раствор модифицированных лигносульфатов, глюконата натрия и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Суперпластификатор «Химком Ф-3» предназначен для производства товарных бетонных и растворных смесей повышенной подвижности и сохраняемости.

Применение данной добавки позволяет решать насущную задачу по сохранению подвижности и пластичности бетонных и растворных смесей на протяжении нескольких часов после затворения, что очень важно для работы при высоких температурах воздуха (выше +25оС) и/или длительной транспортировке смеси к месту укладки.

| Внешний вид | жидкость коричневого цвета |
| --- | --- |
| Плотность (при 20оС) | 1,150 г/см3 ±0,02 г/см3 |
| рН (при 20оС) | 7,5 ± 1 |
| Дозировка | 0,8÷1,7 % по готовому продукту от массы вяжущего |
| Хранение | минимальный срок хранения в запакованной заводской таре – 1 год |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ

- получение бетонных и растворных смесей высокой подвижности с длительным временем сохраняемости;

- суперпластификатор обладает низкой чувствительностью к изменениям температуры и составу бетонной смеси, гранулометрии заполнителей и их влажности;

- повышает морозостойкость, водонепроницаемость и долговечность бетона;

- позволяет снижать расход вяжущего в составе бетона.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,8÷1,7 % готового продукта от массы вяжущего. Предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;

- за время сохраняемости подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);

- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40оС), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком Ф-3» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком Ф-3» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ХИМКОМ ФП

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФП» представляет собой водный раствор поликарбоксилатных эфиров, их комплексов и пеногасителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка «Химком ФП» предназначена для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонных смесей в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д.

Применение «Химком ФП» позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительной сохраняемостью и обеспечивать высокие технологические свойства бетона: прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность.

Подходит для изготовления бетона в условиях тепловлажностной обработки и может применяться для производства высокопрочных бетонов.

Добавка может применяться для производства самоуплотняющихся бетонных смесей, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы.

| Внешний вид | жидкость желто-оранжевого цвета |
| --- | --- |
| Плотность (при 20оС) | 1,030 г/см3 ±0,02 г/см3 |
| рН (при 20оС) | 3 ± 1 |
| Дозировка | 0,6÷1,5 % по готовому продукту от массы вяжущего |
| Хранение | минимальный срок хранения в запакованной заводской таре – 1 год |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ

- может быть подобрана под индивидуальные специфические требования к составу бетонной смеси вследствие многообразия синтезируемых поликарбоксилатных эфиров;

- получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой сохраняемостью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик;

- снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что позволяет значительно увеличить темпы строительства;

- снижение расхода цемента, что позволяет снижать экзотермию бетонной смеси при бетонировании массивных монолитных конструкций и предотвращать появление трещин в процессе твердения бетонной смеси;

- получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности и связности;

- улучшение физических свойств бетона: увеличение его плотности, морозостойкости, водонепроницаемости, долговечности и срока службы бетонных и железобетонных конструкций;

- возможность создания изделий различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,6÷1,5 % готового продукта от массы вяжущего. Ее предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

ПРИМЕЧАНИЯ

- превышение рекомендуемых дозировок добавки может привести к длительному замедлению схватывания бетонной смеси, а в критических случаях – к недостаточной конечной прочности бетона;

- за время сохраняемости подвижности смеси принимается время, в течение которого подвижность снижается не более, чем на 1 марку (ГОСТ 30459-2008);

- для изготовления товарных бетонных и растворных смесей не рекомендуется применять «горячие» цементы (цементы с температурой выше 40оС), так как это приведет к быстрой потере подвижности смесей из-за повышенной водопотребности и ускоренной реакции гидратации цемента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФП» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФП» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ХИМКОМ AERO

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком AERO» является воздухововлекающей добавкой и применяется с целью вовлечения в бетонные и растворные смеси определенного количества воздуха для создания системы микропор, равномерно распределенных в толще бетона. Представляет собой водный раствор синтетических ПАВ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБАВКИ

- повышение морозостойкости бетона;

- повышение водонепроницаемости бетона;

- уменьшение плотности готовой конструкции на 50-250 кг/м3;

- позволяет при изготовлении легких бетонов использовать вместо пористого песка обычный кварцевый песок или крупнозернистый заполнитель с высоким показателем плотности;

- уменьшение водопотребности смеси и расхода пористых заполнителей;

- повысить тепло- и звукоизоляционных качеств конструкций;

- уменьшение отделения цементного молока, благодаря чему повышается морозостойкость верхнего слоя конструкций и изделий.

- повышение связности и однородности смеси во время ее транспортировки;

- обеспечение лучшего уплотнения бетонных и растворных смесей.

| Внешний вид | жидкость без цвета |
| --- | --- |
| Плотность (при 20оС) | 1,005 г/см3 ±0,002 г/см3 |
| рН (при 20оС) | 8 ± 1 |
| Дозировка | 0,008÷0,014 % по готовому продукту от массы вяжущего |
| Хранение | минимальный срок хранения в запакованной заводской таре – 1 год |

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,6÷1,5 % готового продукта от массы вяжущего. Ее предпочтительно вносить вместе с водой затворения. Оптимальная дозировка подбирается опытным путем в ходе лабораторных и промышленных испытаний и зависит от качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком AERO» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком AERO» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ДОБАВКИ ДЛЯ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ

ХИМКОМ ФРОСТ 20

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФРОСТ 20» – противоморозная добавка на основе натриевых и кальциевых солей, не содержит хлоридов, не вызывает коррозии бетона и арматуры. Обеспечивает твердение бетонных и растворных смесей при отрицательной температуре до -20°С и защищает их от замерзания в период от изготовления до укладки и подачи внешнего тепла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Добавка предназначена для проведения бетонных работ в зимнее время при температуре не ниже -20°С.

| Внешний вид | жидкость коричневого цвета |
| --- | --- |
| Плотность (при 20оС) | 1,170 г/см3 ±0,02 г/см3 |
| рН (при 20оС) | 6,5 ± 1 |
| Хранение | минимальный срок хранения в запакованной заводской таре – 1 год |

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ

Добавка «Химком ФРОСТ 20» обладает антифризными свойствами и является ускорителем твердения бетона, тем самым способствует понижению температуры замерзания воды в бетоне и ускоряет процессы гидратации клинкерных минералов. Кроме того, взаимодействие добавки «Химком ФРОСТ 20» с продуктами гидратации сопровождается обильным тепловыделением, что также положительно влияет на процессы твердения бетонных и растворных смесей.

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавку следует вносить вместе с водой затворения и тщательно перемешать готовую смесь. Дозировка зависит от температуры окружающей среды, качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от температур ниже 12оС, от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДОЗИРОВОК

| Средняя расчетная температура твердения бетона | Дозировка по готовому продукту, % от массы вяжущего |
| --- | --- |
| до -5оС | 0,9-1,1 |
| до -10оС | 1,9-2,1 |
| до -15оС | 2,7-3,2 |
| до -20оС | 3,8-4,1 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФРОСТ 20» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФРОСТ 20» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.

ХИМКОМ ФК-20М

ОПИСАНИЕ

Добавка «Химком ФК-20М» представляет собой комплексную добавку в виде водного раствора натриевых и кальциевых солей, модифицированных лигносульфонатов и пеногасителя. Не содержит хлоридов. Обладает сильным пластифицирующим действием, ускоряет схватывание бетонных и растворных смесей и последующий набор прочности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве пластифицирующего и противоморозного компонента бетонной смеси в условиях зимнего бетонирования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ

- позволяет получать подвижные и пластичные бетонные и растворные смеси;

- способствует быстрому набору прочности бетона при отрицательных температурах;

- позволяет получать более плотную структуру бетона, что способствует увеличению водо- и паронепроницаемости бетонных конструкций;

- повышает долговечность бетона.

| Внешний вид | жидкость коричневого цвета |
| --- | --- |
| Плотность (при 20оС) | 1,175 г/см3 ±0,02 г/см3 |
| рН (при 20оС) | 6 ± 1 |
| Хранение | минимальный срок хранения в запакованной заводской таре – 1 год |

ДОЗИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Добавку следует вносить вместе с водой затворения и тщательно перемешать готовую смесь. Дозировка зависит от температуры окружающей среды, качества инертных и вяжущих материалов.

Минимальный срок хранения – 1 год. Хранить в закрытой заводской таре. Не расслаивается и не выпадает в осадок. При хранении необходимо защищать от температур ниже 12оС, от попадания прямых солнечных лучей и попадания механических примесей внутрь тары. При замерзании необходимо дождаться полного оттаивания и перемешать перед применением.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ДОЗИРОВОК

| Средняя расчетная температура твердения бетона | Дозировка по готовому продукту, % от массы вяжущего |
| --- | --- |
| до -5оС | 0,9-1,1 |
| до -10оС | 1,9-2,1 |
| до -15оС | 2,7-3,2 |
| до -20оС | 3,8-4,1 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При работе с «Химком ФК-20М» рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании на слизистые оболочки промыть обильным количеством воды. «Химком ФК-20М» – нетоксичный и невоспламеняющийся продукт. Специальные рекомендации для транспортировки отсутствуют.