| Наименование изделия (серии изделий) | Добавки для бетонных смесей: -Химком Ф-1; -Химком Ф-3; -Химком ФП; -Химком ФРОСТ 20; -Химком ФК-20М; |
| --- | --- |
| Описание применения, основные параметры и характеристики | - Химическая добавка «Химком Ф-1» является высокоэффективным суперпластификатором, новейшим регулятором реологических свойств и структурообразования бетона. Представляет собой водный раствор поликарбоксилатов, модифицированных лигносульфатов, глюконата натрия и пеногасителя. Добавка «Химком Ф-1» предназначена для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонов в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д. Применение добавки «Химком Ф-1» в современных технологиях производства бетона, позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительным временем сохранения и обеспечивать высокие технологические свойства бетонов, их прочность и долговечность. Может применяться для производства самоуплотняющегося бетона, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы. «Химком Ф-1» обладает высокой совместимостью с различными видами цемента. Применение добавки «Химком Ф-1» позволяет решать следующие задачи: -Получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой жизнеспособностью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик. -Снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что значительно увеличивает темпы строительства. -Снижение расхода цемента, что уменьшит экзотермию бетона при возведении массивных монолитных конструкций и предотвратит появление трещин. -Получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности, нерасслаиваемости. -Значительное улучшение физических свойств бетона, увеличение его плотности и снижение проницаемости, что положительно влияет на долговечность бетона. -Повышение морозостойкости и водонепроницаемости, что повышает сроки службы бетонных конструкций. -Дает возможность получать изделия различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью. Представляет собой жидкость коричневого цвета с плотностью (при 20°С) 1,140г/см3 +-0,02; - Химическая добавка «Химком Ф-3» - это суперпластификатор с эффектом замедления схватывания. Представляет собой водный раствор модифицированных лигносульфатов, глюконата натрия и пеногасителя. Применение добавки «Химнком Ф-3» в товарных бетонах различного назначения позволяет решать следующие задачи: -Получение бетонных смесей высокой подвижности с длительным временем ее сохраняемости. -Обладает низкой чувствительностью к изменениям температуры и составу бетонной смеси, гранулометрии заполнителей и их влажности. -Повышает морозостойкость и водонепроницаемость бетона. -Позволяет снижать количество вяжущего в составе бетона. Представляет собой жидкость коричневого цвета с плотностью (при 20°С) 1,150г/см3 +-0,02; - Химическая добавка «Химком ФП» - это суперпластификатор для бетона. Представляет собой водный раствор на основе поликарбоксилатов и пеногасителя. Добавка «Химком ФП» предназначена для производства товарных тяжелых и мелкозернистых бетонов в строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном и т.д. Применение добавки «Химком ФП» в современных технологиях производства бетона, позволяет получать бетонные смеси высокой подвижности с длительным временем сохранения и обеспечивать высокие технологические свойства бетонов, их прочность и долговечность. Может применяться для производства самоуплотняющегося бетона, позволяет бетонировать конструкции сложной геометрической формы. «Химком ФП» обладает высокой совместимостью с различными видами цемента. Применение добавки «Химком ФП» позволяет решать следующие задачи: -Получение высокоподвижных бетонных смесей с низким водоцементным отношением и высокой жизнеспособностью, что позволяет транспортировать бетонную смесь на значительные расстояния с сохранением заданных характеристик. -Снижение водоцементного отношения за счет суперводоредуцирующего эффекта и обеспечение высоких показателей ранней и конечной прочности бетона, что значительно увеличивает темпы строительства. -Снижение расхода цемента, что уменьшит экзотермию бетона при возведении массивных монолитных конструкций и предотвратит появление трещин. -Получение высоких технологических свойств бетонной смеси по удобоукладываемости, однородности, нерасслаиваемости. -Значительное улучшение физических свойств бетона, увеличение его плотности и снижение проницаемости, что положительно влияет на долговечность бетона. -Повышение морозостойкости и водонепроницаемости, что повышает сроки службы бетонных конструкций. -Дает возможность получать изделия различных геометрических форм с высококачественной наружной поверхностью. Представляет собой жидкость желто-оранжевого цвета с плотностью (при 20°С) 1,030г/см3 +-0,02; - Химком ФРОСТ 20 — противоморозная добавка на основе натриевых и кальциевых солей, не содержит хлоридов, не вызывает коррозии бетона и арматуры. Обеспечивает твердение бетонов и растворов при отрицательной температуре до -20° С и защищает смесь от замерзания на время от ее изготовления до укладки и подачи внешнего тепла. Предназначена для проведения бетонных работ в зимнее время при температуре не ниже -20° С. Добавка «Химком ФРОСТ 20» обладает антифризными свойствами и является сильным ускорителем твердения бетона, тем самым способствует понижению температуры замерзания воды в бетоне и ускоряет процессы гидратации клинкерных минералов. Кроме того, взаимодействие добавки «Химком ФРОСТ 20» с продуктами гидратации сопровождается сильным тепловыделением, что также положительно влияет на процессы твердения бетона. Представляет собой жидкость коричневого цвета с плотностью (при 20°С) 1,170г/см3 +-0,02; - Химком ФК-20М представляет собой комплексную добавку в виде водного раствора натриевых и кальциевых солей, модифицированных лигносульфонатов и пеногасителя. Не содержит хлоридов. Обладает сильным пластифицирующим действием, ускоряет схватывание и прирост прочности бетона. Применяется в качестве пластифицирующего и противоморозного компонента бетонной смеси в условиях зимнего бетонирования. -Позволяет получать пластичные бетонные смеси. -Способствует быстрому набору прочности бетона при отрицательных температурах. -Позволяет получать более плотную структуру бетона, что способствует увеличению водо- и паронепроницаемости бетонных конструкций. -Повышает долговечность бетона. Представляет собой жидкость коричневого цвета с плотностью (при 20°С) 1,175г/см3 +-0,02; |
| Информация об упаковке, транспортной упаковке Пожелания к маркировке | Контейнер полиэтиленовый (еврокуб) объемом 1000 л. |
| Информация о транспортировании | При работе с добавками для бетонной смеси рекомендуется использовать защитные перчатки. При попадании на кожу промыть водой. Не допускается попадания раствора на слизистые оболочки, при попадании промыть обильным количеством воды. Химические добавки для бетонных смесей «Химком» нетоксичные и невоспламеняющиеся продукты, специальных рекомендаций для транспортировки не имеется. |
| Указания по эксплуатации | Добавка вводится в бетонную смесь в количестве 0,6-1,8% готового продукта от массы цемента. Добавки «Химком» предпочтительно добавлять в бетонную смесь с третьей частью воды затворения. Оптимальная дозировка определяется опытным путем. Добавки «Химком» не имеет резкого неприятного запаха. При хранении не расслаивается, не выпадает в осадок. |
| Информация об утилизации |  |
| Желаемые гарантийные сроки (сроки годности) | 1 год |